## Slide 1
Atomic Layer Deposition
Thomas Proslier
14/06/2018
Notes: Saisir les champs « Titre », « P. Nom » et « Date.
Laisser ou retirer le bandeau.

## Slide 2
Méthode de déposition par couche atomique (ALD)
ALD est une technique de synthèse de films minces basée sur des réactions chimiques de surface auto-limitantes et séquentielles entre des précurseurs sous forme vapeur. Le dépôt se fait couche atomique par couche atomique,
Avantages:
Contrôle de la composition chimique et épaisseur au niveau atomique
Films lisses, continus, et sans trous sur de larges surface
Excellente conformalité sur des surfaces à géométrie complexes
Large palette de matériaux disponible
Limites:
Déposition Lente
Nouveaux matériaux nécessitent de nouvelles chimies.
Al2O3 = TMA(Al(CH3)3) + H2O

## Slide 3
Systèmes de dépôts ALD
Cluster tool ~1 M€
Petit ALD~ 75k€
construit~ 100-150 k€
Température ~ TA et 450-500°C
Pression ~ 1 mbar – flot laminaire
Gaz neutre N2 ou Ar
Précurseurs: solide, gaz ou liquide
Substrats: structures poreuses, poudres…
Caractérisation in-situ:
épaisseur (microbalance quartz)
analyse gaz (spectromètre de masse)

## Slide 4
Mesures in-situ – ALD Al2O3
Microbalance Quartz
Spectromètre de masse
Croissance pas discret
1 cycle = Quanta de dépôt
Produits de réactions:
Méthane CH4
Al(OH)*x + Al(CH3)3 -> AlOxAl(CH3)*3-x + x CH4
AlOxAl(CH3)*3-x + 1,5 H2O -> AlO1,5Al(OH)*x + (3-x) CH4
Réactions de surface:
x= 1,5

## Slide 5
ALD Al2O3

## Slide 6
Réactions de surface - Al2O3
Réactions de surface auto-limitantes

## Slide 7
Épaisseur linéaire en fonction du nombre de cycle ALD
Maitrise de la température – fenêtre ALD
Taux de croissance ~ 1 Å/cy < 1 maille cristalline
Films uniformes, lisses et sans «lacunes»
Al2O3 – croissance sur échantillon Si
Régime ALD
Régime CVD

## Slide 8
Large palette de matériaux disponible

## Slide 9
(LUMINEQ, Beneq Oy, Finland)
R.W. Johnson et al., Materials Today 17, 236 (2014).
ALD - Applications
Micro-électronique (dielectriques haut κ): HfO2, Ta2O5, La2O5, Al2O3
Photovoltaïque (Oxide conducteurs transparent): ZnO:Al, InSnO, PbS
Biomedical: TiN, ZrN, CrN, AlTiN
Crystaux Photoniques: ZnO, ZnS:Mn, TiO2, Ta2N5
Batteries: Al2O3, LaF3, SnF2…
Electroluminescence: SrS:Cu, ZnS:Mn, ZnS:Tb, SrS:Ce
Détecteurs
Catalyse: Pt, Ir, Co, TiO2, V2O5
Thermo-électrique: Bi2Se3, Bi2Te3…
Barrières de diffusion/anti-corrosion: ZrO2, TiN…
Supraconducteurs: MoN, NbTiN, TiN…
LED: AlGaN/GaN
Electronique flexible
Films diélectrique haut κ
Passivation OLED

## Slide 10
ALD – Applications – Structures
Dépôts ALD (ZnO) sur structures poreuses: effet de charge + contraste
microscopie électronique
Tomographie (synchrotron)
Scientific reports, 7, 5879 (2017)
Auto organisation (Block Copolymer)
Advanced Functional Materials, 22, 5129 (2010)
ALD
ALD
JVSTA, 36, 02D403 (2018)

## Slide 11
D’autres ALD
Molecular layer deposition (MLD)
Organique – matériaux polymères
Nylon 66: 20 Å/cy ou PPTA (Kevlar)
ALD + MLD = hybrides Orga-Inorganique
Alucole (TMA + Ethylene Glycol) – 4 Å/cy
Basses Températures: 45-170 °C
Minimiser contraintes mécaniques - craques
Plasma Enhanced ALD (PEALD)
Plasma Directe
Plasma déporté
Plasma Radicaux
Apport supplémentaire d’énergie
Croissance de films monoelements (Al, Ti)
Infiltration moins bonne que l’ALD
Account of Chemical Research, 42, 498 (2009)

## Slide 12
ALD – Applications – MicroChannel plate (MCP)
Surface: 6 m2
Pores: 20 µm
Épaisseur: 1,2 mm
# pores: 8. 107
Ouverture: 60%
Capillaires en borosilicates
Activation des pores: ALD
Principe - Photocathodes
Films résistifs
- Combinaison de 2 procédés ALD :
TMA + H2O -> Al2O3 : isolant ρ~1016 Ω.cm
Mo/WF6 + Si2H6 -> W/Mo : conducteur ρ~10-4 Ω.cm
- Films homogènes:
W- Al2O3 ~ 60 nm + MgO (SEE) ~ 9 nm ± 2-3 %
Gain (performances) uniforme: < ± 5 %
Stable dans le temps et en fonction de la charge extraite

## Slide 13
ALD – Applications – Supraconducteurs
Multicouches: écrantage sur champs magnétique
Bolomètres:
Qubits et ordinateur quantique:
Nouveaux alliages supraconducteurs: Nitrures.
Nouvelles applications: jonctions à saut de phase quantique, à interférence de charge, inductance cinétique…
Films minces supra. Contrôle de Tc et de ΔTc
Fond Cosmologique Diffus (CMB), matière noire

## Slide 14
ALD – Applications – Supraconducteurs
Niobium Carbide: NbC 1.7 K
Niobium Carbo-Nitride: NbC1-xNx 3.8 K
Niobium Silicide: NbSi 3.1 K
Titanium Nitride: TiN 3.9 K
Molybdenum Nitride: MoN 12 K
Niobium Titanium Nitride: Nb1-xTixN 14 K
NbSi - épaisseur
NbTixN - Composition
MoN - épaisseur

## Slide 15
Temperature de croissance: 450 0C
Chimie: MoCl5 + NH3
AlN : AlCl3 + NH3
ALD de Molybdenum Nitride MoN-structure
XRD
XRR (épaisseur, rugosité, densité)
Présence de Mo2N interface
Dépend du substrat utilisé:
- Quartz, C-Sapphire, AlN
- MgO, R-Sapphire
Simulations DFT:
- compétition entre les 2 phases
- structure des premières couches

## Slide 16
MoN(0002)
Mo2N ABC Stacking
ABAB Stacking of MoN
c-Al2O3
No interfacial FCC layer
ALD de Molybdenum Nitride MoN-structure
Croissance épitaxiale permet une étude contrôlée de l’influence de la surface sur la nucléation
m-Al2O3
Polarité de surface, contrainte? -> Théorie DFT
Reproduit les résultats expérimentaux

## Slide 17
ALD: Etude In-situ synchrotron
17
In-situ EXAFS/XANES
In-situ XRD-XRR
Portable ALD
3 Techniques:
XRD – XRR
EXAFS-XANES
GISAXS
TA à 500oC

## Slide 18
Hc2(0) → x(0) = 5.7 ± 0.1 nm
ALD de Molybdenum Nitride MoN-supraconductivité
Assume λ ~ 200 nm, estime JD(0)~1×108 A/cm2; JD(2K)~8×107 A/cm2, Jc(0) ~ 107 A/cm2
Pour MoN (d = 60 nm) sur 50 µm Cu wire, IMAX ~ 1,5 A; IMAX(2K) ~ 1,3 A
H

## Slide 19
ALD de Molybdenum Nitride MoN-Bobines supra?
Bobine de cuivre
2.5 cm
Cu/MoN(1000cy)/AlN(300cy) @ 450°C : 200 fils/ 50 µm diamètre
Déposition conforme
  Multicouche SIS
JC EXP ~ 10% de JD, IMAX ~ 260 A par couche à 2 K

## Slide 20
Direction de la Recherche Fondamentale
Institut de recherche
sur les lois fondamentales de l’Univers
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Etablissement public à caractère industriel et commercial | R.C.S Paris B 775 685 019
Service
Merci de votre attention
Notes: Saisir le champ « Service »

## Slide 22
ALD pour les cavités supraconductrices
Champs magnétique dans Nb massif approche la limite de dépairage, Hc(0) ≈ 200 mT
Structure multicouches Isolant/Supraconducteur [Gurevich, Appl. Phys. Lett. 88, 012511 (2006)]
Augmentation des performances > Nb massif
Déposition à l’interieur des cavité Nb → ALD
RF

## Slide 23
Superconductors by ALD
Goal for SRF is a material with a Tc higher than bulk Nb (9.2 K)
Niobium Carbide: NbC 1.7 K
  NbF5 + Al(CH3)3
  NbCl5 + Al(CH3)3
Niobium Carbo-Nitride: NbC1-xNx 3.8 K
  Al(CH3)3 + NbF5 + NH3
  Al(CH3)3 + NbCl5 + NH3
Niobium Silicide: NbSi 3.1 K
  NbF5 + Si2H6
  NbF5 + SiH4
Titanium Nitride: TiN 3.8 K
- TiCl4 + NH3
Molybdenum Nitride: MoN 12 K
  MoCl5 + NH3
  MoCl5 + Zn + NH3
Niobium Titanium Nitride: Nb1-xTixN 14 K
  (NbF5, TiCl4) + NH3
  (NbCl5, TiCl4) + Zn + NH3
ALD de composés supraconducteurs

## Slide 24
Superconductors by ALD
Goal for SRF is a material with a Tc higher than bulk Nb (9.2 K)
Niobium Carbide: NbC 1.7 K
  NbF5 + Al(CH3)3
  NbCl5 + Al(CH3)3
Niobium Carbo-Nitride: NbC1-xNx 3.8 K
  Al(CH3)3 + NbF5 + NH3
  Al(CH3)3 + NbCl5 + NH3
Niobium Silicide: NbSi 3.1 K
  NbF5 + Si2H6
  NbF5 + SiH4
Titanium Nitride: TiN 3.8 K
- TiCl4 + NH3
Molybdenum Nitride: MoN 12 K
  MoCl5 + NH3
  MoCl5 + Zn + NH3
Niobium Titanium Nitride: Nb1-xTixN 14 K
  (NbF5, TiCl4) + NH3
  (NbCl5, TiCl4) + Zn + NH3
ALD de composés supraconducteurs

## Slide 25
ALD de Molybdenum Nitride MoN-supraconductivité
25
Tc = 9.25 K
ΔNb = 1.55 meV
15nm
18 nm
20 nm
30 nm
60 nm
Épaisseure > 50 nm

## Slide 26
ALD sur cavité en Niobium - test
Dépôt tests ALD
10 nm de Al2O3 (90°C – 1 hr)
2 nm de Al2O3 / 15 nm Nb2O5(250°C – 2 hr)
15 nm Al2O3(250°C – 2 hr) + 450 °C/20 hrs
Remplacer le Nb2O5 par un autre oxyde plus stable, l’Al2O3
Induire la diffusion de l’O et de former une interface propre

## Slide 27
ALD sur cavité en Niobium
Dépôt à temperature > 250°C pendant 10 hr à 48 hr nécessite un environnement UHV
Chambre blanche (100)
Four HV: 10-8T a 500 0C
Procédure automatisée
4 précurseurs solides HT
1 précurseur UHT
4 précurseurs gaz/liquides
RGA analyses du gaz

## Slide 28
Eacc [MV/m]
NbTiN/AlN
ALD sur cavité en Niobium
Dépôt ALD multicouche NbTiN(50 nm)/AlN(10 nm) 450°C – 10 hrs
ALD
Dépôt ALD multicouche MoN(80 nm)/AlN(10 nm) 450°C – 10 hrs
Chart: 
| 5.1286138399136494 | 5.559042572704036 | 5.7543993733715713 | 5.7543993733715713 | 5.1286138399136494 | 4.7315125896148054 | 4.4668359215096318 | 3.6307805477010135 | 1.9724227361148534
2.0 K | 1454857147.9696 | 1201401534.5881 | 1119596357.7998 | 896887797.6797 | 1544351364.6669 | 1748124763.4927 | 1946213396.3146 | 2493970638.2896 | 1807858751.6761
2.0 K | 877902130.0759 | 1140016401.6456 | 1462766119.6586 | 1791595106.975 | 2194489281.763 | 1755730191.4596 | 914303547.1222 | 440573170.2397
3.5 K | 720892972.6904 | 892346473.6784 | 764117606.7172 | 870668762.022 | 912300977.7101 | 1030498207.8534 | 1023623231.0438 | 1052965833.8773 | 959794350.5156 | 959622223.7913 | 988853849.5968 | 848151720.9416 | 714686130.9974 | 622830539.9402 | 446054422.7316 | 383700216.5555
Eacc [MV/m]
2 K
3.5K
MoN/AlN
Dépôts en attente de test:
- MoN (200 nm)/Nb – FNAL
- NbTiN (80 nm)/AlN (5nm) - Jlab

## Slide 29
Motivations
La spectroscopie Tunnel
Exemple du Nb3Sn
Exemple du Nb dopé à l’azote
Multicouches
L’ALD
Résultats préliminaire
Futures directions

## Slide 30
Projets/future:
  Continuer la spectroscopie tunnel pour les applications SRF
  ALD: reconstruire un banc de dépôt pour cavité
  ALD: Autre supraconducteurs (MgB2, FeSeTe, HTC)
  ALD: mesures synchrotron in-situ des croissances de film
  Control du dopage pour les cavités SRF: Autre dopants (Mg, Al, Y…)
  Electrodeposition et impression 3D.
  Bobines supraconductrices.
Future directions

## Slide 31
Controle du dopage par ALD: Y2O3
Er
Er
Er
Er
Er
Er
Er
O
Cross Section of Erbium Molecule
Er
Er
Er
Er
Er
Er
Control 3-D dopant distribution
Control material properties:
-> up and down conversion
-> lasers
-> magnetism
-> superconductivity

## Slide 32
Emission Lifetime – crystallinity
Crystalline emission lines for all films grown
Single exponential fit -> 1 lifetime -> homogeneous Er dopant environment
700C post annealing to remove O-H groups necessary but:
-> do not destroy the layer structure ! (XRR and EXFAS)

## Slide 33
Intra Layer doping (Left): Lifetime vs Er surface density for various Er chemistries.
Inter Layer doping (Right): Lifetime vs thickness of Y2O3 between Er layers.
Emission Lifetime – 3-D control of Er dopant

## Slide 34
LEAP/APT
SIMS
Evidence of Er Layered structure/
distance between layer agree very well with ALD
Conc inside layer agree with RBS

## Slide 36
Dual pulse
Solution: Sequential pulsing of organometallic (<-> surface poisoning)
Artificially lowers the growth rate (QCM and RBS confirmed)
QCM
Increases Lifetime associated with precursors
Shows no increase of impurities
Films are still polycrystalline
Limitation: Not always large precursor molecules/ difficult process scalability (O3)

## Slide 37
70 μm
3 μm
Capillary tube array
Scalability:
Conclusion
Achievement (1st time for ALD technique):
- Crystalline emission lines
- Highest lifetime, comparable with regular growth technique
- Increase in-layer concentration threshold quenching by 6 fold
Future work:
Study other Host/dopant combinations for instance Er doped MgO
Improve Host thermal conductivity (MgO)
Possibility for Co-dopant studies (Yb-Er etc…)
Scalability for lasers: test lasing and power handling.
Papers:
Thermal conductivity of Er3+:Y2O3 films grown by ALD. APL 103 193109 (2013)
3 dimensional controlled doping by ALD. To be submitted to Nature
Emission at 1.5 μm of of Er3+:Y2O3 films deposited via Atomic Layer Deposition.
To be submitted to Laser Physics Letter.
Patent: Controlling the emissive properties of material-improved lasers and
up-conversion materials. US 20130223469
Notes: ALD grown Er+3:Y2O3:
  Poly-crystalline as deposited
  Sufficient lifetimes for current application
  Highest reported PLL via ALD
Photoluminescent lifetime
  Obvious dependence on doping concentration
  OH and Water groups play a significant role
  Dependence on thickness
    Surface contamination (both sides)
    Decreasing grain boundaries
    Fewer paths for diffusion
    Phonons

## Slide 38
RF
200 mT