## Slide 1: capteurs magnétiques ultra-sensibles pour l'Imagerie magnétique
C. Fermon, M. Pannetier-Lecoeur, Q. Herreros, A. Solignac, R. Guerrero, G. Cannies, L. Le Goff, L. Parkkonen*
Service de Physique de l’Etat Condensé, CEA-Saclay
*Elekta SA, Finlande

## Slide 2: La mesure des champs magnétiques
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
Champ magnétique Terrestre
Voiture à 50m
Bruit magnétique urbain
Tournevis à 5m
Aiguille à 5m
Voiture à 5km
10-3
10-2
10-1
1
Aimant de frigo
IRM
courant de 1A à 1m
Capteurs à effet Hall
Capteurs
magnétorésistifs
AMR, GMR
Fluxgates
SQUIDS
Champ (T)
Capteurs de champ
Capteurs de flux

## Slide 3: Plan
Les capteurs à base d’électronique de spin
Les applications

## Slide 4: Interaction électrons-champ magnétique
L’électron a un spin.
Dans un matériau magnétique ou en présence de champ fort, la dégénérescence de spin est levée.
L’énergie magnétique n’est plus complètement négligeable devant l’énergie des électrons et la structure de bande devient dépendante du spin de l’électron.
|↑>
|↓>
|↑>
|↓>
B0

## Slide 5: Introduction de l'électronique de spin
La densité d’électron au niveau de Fermi dépend fortement de l’orientation du spin par rapport au champ magnétique.
Structure de bande d’un alliage d’Heusler
M
V.Ko et al, Appl. Phys. Lett. 95,(2009)

## Slide 6
Effet de magnéto-résistance géante
M
M
Courant injecté
Polariseur
Filtre
Réflexion aux interfaces
Résistance élevée
M
M
Courant injecté
Polariseur
Filtre
Résistance faible
Le rapport des résistances est lié à la polarisation de spin

## Slide 7: Polarisation de spin
Elle est grande pour le CoFe, environ 70%
Elle est très grande à l’interface CoFe/MgO.
Elle vaut pratiquement 1 pour des oxydes magnétiques
- LaSrMnO3
- CrO2
- Fe3O4
- Alliages d’Heusler

## Slide 8: L’électronique de spin pour la magnétométrie
Cu (2.1nm)
Ta (5nm)
NiFe (3.5nm)
CoFe (1.2nm)
CoFe (2.5nm)
IrMn (10nm)
Ta (5nm)
Couche libre
Couche dure
sGMR= 2 à 4 % par mT
Sensibilité : 0.2nT/Hz à l’ambiante par mA

## Slide 9: Dessin d’un capteur magnétique
Vanne de spin à jonction tunnel magnétique (TMR)
sTMR= 40% par mT
Empilement:
Substrat
Tantale
AF
AF artificiel
Barrière
Couche libre
Tantale
CoFeB (3nm)
NiFe (5nm) CoFeB (5nm)
MgO (2.5nm)
Ru (0.7nm) CoFe (2nm)
IrMn (10nm)

## Slide 10
Détectivité d’un capteur
Valeur de champ pour laquelle le signal sur bruit vaut 1

## Slide 11: Plan
Les capteurs à base d’électronique de spin
Les applications

## Slide 12
Têtes de lecture de disques durs
(>60 millions/an) – Prix Nobel A. Fert - P .Grünberg 2007
Mémoire magnétique
(MRAM)
Capteurs :
  Mesure statique ou dynamique du champ magnétique
  Mesure de courant
Applications des capteurs GMR

## Slide 13
Détection de nanoparticules

## Slide 14: Applications des capteurs GMR à la détection de nanoparticules
Biopuces magnétiques- (Coll. INESC-MN)
Appl. Phys. Lett. 95, 034104 2009

## Slide 15
Détermination de l’orientation et de la vitesse
Détection de nanoparticules

## Slide 16: Capteurs de courant pour les piles à combustible
Towards batteries
GMR
GMR
GMR
SPI
Front end
Front end

## Slide 17
17
µImagerie magnétique
Hankard et al. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS
10 (2009)

## Slide 18: Applications des capteurs GMR : applications médicales
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
Champ magnétique Terrestre
Voiture à 50m
Bruit magnétique urbain
Tournevis à 5m
Aiguille à 5m
Voiture à 5km
10-3
10-2
10-1
1
Aimant de frigo
IRM
Fluxgates
SQUIDS
Champ (T)
Capteurs magnéto-résistifs
AMR, GMR
IRM Bas champ
Signal magnétique du cerveau (MEG)
Signal magnétique du coeur (MCG)

## Slide 19: Capteurs mixtes : principe
Hext
Supraconducteur
Isolant
GMR
Is
Dispositif à base de supraconducteur à haute température critique (YBaCuO)
Refroidissement à l’azote liquide
Gain supérieur à 1000
Science 304, 1648-1650 (2004)

## Slide 20
Capteur | Gain mesuré | Surface (mm2) | Courant maximal | Détectivité* à 77K (fT/√Hz) | Détectivité* à 4K (fT/√Hz)
Nb | 108 | 7x7 | 1mA | n.a. | 600
Nb | 500 | 15x15 | 1mA | n.a. | 140
YBCO | 160 | 9x9 | 15mA | 150 | 32
YBCO | 600 | 17x17 | 10mA | 25 | 5
YBCO | 1300 | 25x25 | 10mA | 8 | 1.5
SQUIDS | - | 25x25 | - | 30 (Haut Tc) | 1 (Bas Tc)
Détectivité d’un capteur mixte
* Dans le bruit thermique

## Slide 21
Magneto-Cardiographie (MCG):
Amplitude: 10-11 T (=10pT)
Fréquence: 1 – 100 Hz
Résolution temporelle: 1ms
Quelques capteurs
Complémentaire de l’ECG
  Sans contact (et sans électrode)
  MCG fœtale
  Possibilité d’imagerie
Magnétocardiographie

## Slide 22
Magnétocardiographie
Thèse Hedwige Polovy
Chambre blindée magnétique
Laboratoire MEG commun Neurospin-SPEC-INSERM
Capteur
Volontaire
Acquisition
Préampli bas buit
Cryostat
Ampli
Vue du système dans la chambre
magnétique à Neurospin

## Slide 23
Signal brut
Capteur (Nb) SNR
Frequency (Hz)
Field equivalent noise (pT/√Hz)
Signal MCG moyenné (30 fois)
P
Q
R
S
T
P
Magnétocardiographie

## Slide 24
Magnétocardiographie
=> Mesure sans contact et imagerie cardiaque électrique dynamique
Enregistrement du signal magnétique cardiaque à différentes positions du torse
Reconstruction du dipôle de courant et isocontours magnétiques au début des composantes QR et T de la révolution cardiaque

## Slide 25
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)
Technique d’imagerie basée sur la résonance magnétique nucléaire des protons à (très) haut champ (>0.5T)
Alternative bas champ :
- Faible coût
- Ouverte
- Compatible avec les implants métalliques
Silencieuse.
Nouveaux contrastes
=> Nécessité de capteurs très sensibles à basse fréquence

## Slide 26
Résonance Magnétique Nucléaire
T2
temps
Champ extérieur
Spins nucléaires
RF
Capteur
|↑>
|↓>
|↑>
|↓>
B0
E=ħγB0
4 informations :
Fréquence
Intensité : densité de proton
T1 retour à l’équilibre
T2 décohérence

## Slide 27
Résonance Magnétique Nucléaire
Aimantation macroscopique
: Facteur gyromagnétique
(42.57MHz/T pour l’hydrogène)
B0 : Champ externe
N : nombre de noyaux
Signal
Sensibilité
Bobine accordée :  ω
SQUIDs, capteurs mixtes constante
Croisement autour de 5-10MHz
Bruit :
>10MHz, bruit du corps pour une bobine
<10MHz, bruit de la bobine

## Slide 28
Système prototype
Homogénéité 10ppm
Correction de gradients statiques
Gradients pour l’IRM
Champ maximal 10mT
Excitation et détection non accordées
Aimant 4 bobines
Gradients
Echantillon
Cryostat
Chart: 
Thèse Hadrien Dyvorne
Acquisition simple à 314kHz (7.5mT) avec un capteur YBCO (77K) non accordé

## Slide 29
29
La partie cryogénique
Tête froide
Intérieur avec 3 capteurs montés

## Slide 30
IRM à 7.5mT
IRM 3D d’une pêche,
Résolution = mm3
Temps d’acquisition total (3D) = 12 mn
Thèse Hadrien Dyvorne
30

## Slide 31: Perspectives
Nouvelles générations de capteurs magnétiques
Capteurs TMR à base de MgO
Capteurs magnétiques TMR tout oxyde.
De plus en plus d’applications des capteurs à base d’électronique de spin
Pour les applications médicales
Magnéto-encéphalographie
IRM bas champ pour le cerveau puis corps entier pour le bébé.
Intégration MEG et IRM sur un même appareil pour l’imagerie du cerveau: information fonctionnelle et anatomique

## Slide 32
Plateforme Ultrabasbruit
Plateforme ouverte
dédiée au développement
des capteurs magnétiques.
Projet Inter-DIM 2011