## Slide 1: Analyse thermohydraulique de la propagation de la zone normale dans un câble supraconducteur en conduit
Soutenance finale
Présenté par : Zhiqiang WANG
Encadrant : Chantal MEURIS
Professeur : Paola CINNELLA
Xavier MERLE

## Slide 2: Câble supraconducteur en conduit (CICC)
Réacteur de fusion JT-60SA
Bobine toroïdale
Câble supraconducteur en conduit (CICC)
Conducteur :
486 brins – NbTi+Cu
Hélium :
4,5 K
26 mm
22 mm

## Slide 3: Problématique du quench d’un CICC
NbTi
Cu
I
He
Cu
He
I
Transition de l’état
supraconducteur à l’état normal
Tcs = 6,1 K
Perturbation thermique
État normal
État supraconducteur
État supraconducteur
x
=
=
Puissance générée par effet Joule
Ln
Zone normale
Conducteur
Hélium
Quench : propagation de la zone normale

## Slide 4: Objectif du stage
Analyse des principaux mécanismes physiques qui contrôlent le quench et ses conséquences
Vitesse de propagation de la zone normale
Température maximale du conducteur
Pression maximale de l’hélium
Simplification :
Un seul CICC
Courant électrique constant :
Champ magnétique constant :
Perturbation au milieu du conducteur
Coefficient d’échange thermique constant : he = 500 Wm-2K-1
Coefficient de frottement constant : f = 0,01
Vitesse initiale de l’hélium nulle :

## Slide 5: Modélisation du quench d’un CICC
Simulation numérique avec le code Vincenta : modèle 1 - D
Conducteur
Hélium
Couplage thermique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conditions aux limites :
Conducteur :
Hélium :
Équation de diffusion de la chaleur :
Équation de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie :
Équation du couplage thermique :
0
x
L = 100 m

## Slide 6: Thermohydraulique d’un quench typique
Perturbation initiale : W/m sur m pendant
Température du conducteur
Tcs
T0
Échauffement du conducteur par la puissance Joule
Vitesse de l’hélium
Dilatation de l’hélium chauffé
vitesse induite

## Slide 7: Thermohydraulique d’un quench typique
Masse volumique de l’hélium
Expulsion de l’hélium de la zone chauffée  compression de l’hélium dans la zone supraconductrice
Pression de l’hélium

## Slide 8: Température maximale du conducteur
Chart: Temps, t (s)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
Q0 = 1000 W/m, L0 = 2 m | 4.501 | 12.859 | 13.188 | 15.775 | 18.495 | 21.207 | 23.728 | 26.1 | 28.306 | 30.395 | 32.35 | 34.205 | 36.022 | 37.815 | 39.577 | 41.295 | 42.961 | 44.579 | 46.157 | 47.701 | 49.219
Cas adiabatique analytique sans hélium | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
cas adiabatique analytique avec hélium | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
CA + CHeAHe
CA
Calcul analytique de Tmax :
La différence entre les températures calculées et simulées est due à l’énergie thermique convectée par l’hélium à l’extérieur de la zone normale

## Slide 9: Propagation de la zone normale dans le conducteur
Chart: Temps, t (s)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
Q0 = 500 W/m; L0 = 2 m | 0 | 2.07 | 2.73 | 3.49 | 4.35 | 5.29 | 6.39 | 7.67 | 9.15 | 10.85 | 12.85 | 15.37 | 20.37 | 29.03 | 39.19 | 50.03 | 61.17 | 72.31 | 83.29 | 93.75 | 100.01
Q0 = 1000 W/m; L0 = 1 m | 0 | 1.47 | 2.11 | 2.81 | 3.55 | 4.33 | 5.15 | 6.01 | 6.93 | 7.93 | 9.05 | 10.33 | 11.79 | 13.51 | 15.59 | 18.33 | 25.27 | 35.05 | 45.91 | 57.17 | 68.51
Q0 = 1000 W/m; L0 = 2 m | 0 | 2.63 | 3.45 | 4.31 | 5.29 | 6.43 | 7.75 | 9.31 | 11.11 | 13.27 | 16.09 | 22.63 | 31.79 | 42.17 | 53.11 | 64.23 | 75.35 | 86.21 | 96.45 | 100.01 | 100.01
Q0 = 1000 W/m; L0 = 4 m | 0 | 4.81 | 5.87 | 7.09 | 8.75 | 11.07 | 15.31 | 22.65 | 31.61 | 41.59 | 52.15 | 62.99 | 73.89 | 84.69 | 94.97 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01
Q0 = 5000 W/m; L0 = 2 m | 0 | 3.13 | 4.43 | 5.81 | 7.37 | 9.17 | 11.35 | 14.13 | 19.85 | 28.17 | 37.95 | 48.53 | 59.45 | 70.47 | 81.41 | 91.95 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01
Q0 = 1000 W/m; L0 = 2 m-cas adiabatique | 0 | 3.59 | 5.23 | 6.87 | 8.51 | 10.13 | 11.77 | 13.41 | 15.05 | 16.69 | 18.31 | 19.95 | 21.59 | 23.23 | 24.85 | 26.49 | 28.13 | 29.77 | 31.39 | 33.03 | 34.67
Vitesse de propagation de la zone normale :
dépend de la perturbation
dépend du temps
Influence de la perturbation thermique initiale (, )

## Slide 10: Propagation de la zone normale dans le conducteur
Chart: Temps, t (s)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
Q0 = 500 W/m; L0 = 2 m | 0 | 2.07 | 2.73 | 3.49 | 4.35 | 5.29 | 6.39 | 7.67 | 9.15 | 10.85 | 12.85 | 15.37 | 20.37 | 29.03 | 39.19 | 50.03 | 61.17 | 72.31 | 83.29 | 93.75 | 100.01
Q0 = 1000 W/m; L0 = 1 m | 0 | 1.47 | 2.11 | 2.81 | 3.55 | 4.33 | 5.15 | 6.01 | 6.93 | 7.93 | 9.05 | 10.33 | 11.79 | 13.51 | 15.59 | 18.33 | 25.27 | 35.05 | 45.91 | 57.17 | 68.51
Q0 = 1000 W/m; L0 = 2 m | 0 | 2.63 | 3.45 | 4.31 | 5.29 | 6.43 | 7.75 | 9.31 | 11.11 | 13.27 | 16.09 | 22.63 | 31.79 | 42.17 | 53.11 | 64.23 | 75.35 | 86.21 | 96.45 | 100.01 | 100.01
Q0 = 1000 W/m; L0 = 4 m | 0 | 4.81 | 5.87 | 7.09 | 8.75 | 11.07 | 15.31 | 22.65 | 31.61 | 41.59 | 52.15 | 62.99 | 73.89 | 84.69 | 94.97 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01
Q0 = 5000 W/m; L0 = 2 m | 0 | 3.13 | 4.43 | 5.81 | 7.37 | 9.17 | 11.35 | 14.13 | 19.85 | 28.17 | 37.95 | 48.53 | 59.45 | 70.47 | 81.41 | 91.95 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01
Q0 = 1000 W/m; L0 = 2 m-cas adiabatique | 0 | 3.59 | 5.23 | 6.87 | 8.51 | 10.13 | 11.77 | 13.41 | 15.05 | 16.69 | 18.31 | 19.95 | 21.59 | 23.23 | 24.85 | 26.49 | 28.13 | 29.77 | 31.39 | 33.03 | 34.67
Brutale accélération de la zone normale :
Quench-back thermohydraulique

## Slide 11: Quench-back thermohydraulique
La température de l’hélium augmente avec le temps dans la zone supraconductrice jusqu’à THe = Tcs
Origines possibles de l’échauffement :
compression de l’hélium par l’hélium expulsé de la zone normale
convection de l’hélium chaud de la zone normale vers la zone supraconductrice
énergie dissipée par les frottements visqueux du fluide en circulation
THen (1 s) = Tcs
Tcs = 6,1 K
THen (t)
Profils de température de l’hélium à différents instants
Transition du conducteur par l’hélium
Notes: Tcs = 6,1 K K

## Slide 12: Influence du coefficient de frottement
Chart: Temps, t(s)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000016 | 0.4 | 0.5 | 0.60000000000000031 | 0.70000000000000029 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9000000000000001 | 2
Q0 = 1000 W/m; L0 = 2 m; f = 0,01 | 0 | 2.63 | 3.45 | 4.31 | 5.29 | 6.43 | 7.75 | 9.31 | 11.11 | 13.27 | 16.09 | 22.63 | 31.79 | 42.17 | 53.11 | 64.23 | 75.35 | 86.21 | 96.45 | 100.01 | 100.01
Q0 = 1000 W/m; L0 = 2 m; f = 0 | 0 | 2.81 | 4.25 | 6.13 | 8.47 | 12.25 | 16.21 | 20.45 | 25.15 | 29.19 | 32.69 | 35.83 | 37.89 | 39.15 | 40.01 | 40.01 | 39.95 | 39.89 | 39.89 | 40.45 | 41.61
Pas de quench-back lorsque le frottement est nul
Évolution de la longueur normale

## Slide 13: Influence du coefficient de frottement
Température de l’hélium dans la zone supraconductrice
THen (1 s) = Tcs
Tcs = 6,1 K
THen (t)
f = 0,01
f = 0
Le quench-back thermohydraulique est dû à l’échauffement de l’hélium par les frottements visqueux
Pas d’échauffement de l’He dans la zone supra

## Slide 14: Comparaison avec le modèle de Shajii
Principales hypothèses du modèle
Formules analytiques
Température du conducteur et l’hélium :
Vitesse de la zone normale et de l’hélium :
Pression dans la zone normale :
Masse volumique dans la zone normale :
Perturbation = profil initial de température :
sur L0
Vitesse de propagation avant le quench-back :
Vitesse de propagation après le quench-back :
Instant d’arrivée du quench-back :

## Slide 15: Comparaison avec le modèle de Shajii
L0 | tqb (s) |  | vn à t = 0,35 s (m/s) |  | vqb (m/s) | 
 | num | Shajii | num | Shajii | num | Shajii
1 m | 1,5 | 76,7 | 3,7 | 3,1 | 54,3 | 36,9
2 m | 1,0 | 9,6 | 4,9 | 4,1 | 53,5 | 36,9
4 m | 0,5 | 1,2 | 8,3 | 5,4 | 50,9 | 36,9
Comparaison pour différentes valeurs de (f = 0,01)
Comparaison pour différentes valeurs de f ( = 2 m)
f | tqb (s) |  | vn à t = 0,35 s (m/s) |  | vqb (m/s) | 
 | num | Shajii | num | Shajii | num | Shajii
0,005 | 1,4 | 19,2 | 4,9 | 4,7 | 66,6 | 46,5
0,01 | 1,05 | 9,6 | 4,9 | 4,1 | 53,5 | 36,9
0,02 | 0,8 | 4,8 | 5,5 | 3,6 | 43,3 | 29,3

## Slide 16: Analyse des principales hypothèses du modèle de Shajii
Chart: Temps, t(s)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
Tmax | 4.501 | 12.859 | 13.188 | 15.775 | 18.495 | 21.207 | 23.728 | 26.1 | 28.306 | 30.395 | 32.35 | 34.205 | 36.022 | 37.815 | 39.577 | 41.295 | 42.961 | 44.579 | 46.157 | 47.701 | 49.219
THe max | 4.5005 | 7.9352 | 10.2069 | 13.0553 | 16.1702 | 19.2689 | 22.1672 | 24.8454 | 27.3141 | 29.6151 | 31.7681 | 33.8289 | 35.8799 | 37.8483 | 39.7139 | 41.4757 | 43.1392 | 44.7208 | 46.2376 | 47.7042 | 49.1273
Tmax Shajii | 6.903 | 6.9044 | 6.9059 | 6.9074 | 6.909 | 6.9105 | 6.9121 | 6.9137 | 6.9153 | 6.9169 | 6.9186 | 6.9636 | 7.24 | 7.955 | 9.4234 | 11.8289 | 15.1943 | 19.3862 | 24.1159 | 29.0714 | 34.0119 | 38.7929
Comparaison des températures maximales pour le quench typique
Écart non négligeable entre les deux résultats

## Slide 17: Analyse des principales hypothèses du modèle de Shajii
Chart: Vitesse (m/s)
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
vn Shajii | 5.308 | 4.6209 | 4.2609 | 4.0227 | 3.8471 | 3.7094 | 3.5967 | 3.502 | 3.4204 | 3.3491 | 3.2859 | 3.2292 | 3.1779 | 3.1311 | 3.0882 | 3.0486 | 3.0119 | 2.9776 | 2.9456 | 2.9156
vn | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 7.8 | 9 | 10.8 | 14.1 | 32.9 | 46.1 | 52.3 | 55.5 | 57 | 57.7 | 58.1 | 58.2 | 58.1 | 58.1
vHe | 3.94 | 3.591 | 3.74 | 3.708 | 3.628 | 3.563 | 3.575 | 3.669 | 3.843 | 4.101 | 4.715 | 5.404 | 5.973 | 6.401 | 6.717 | 6.95 | 7.125 | 7.26 | 7.367 | 7.456
Comparaison des vitesses au niveau du front de propagation
Bonne approximation de la vitesse de l’hélium par la formule de Shajii
Mais sont différents
Temps, t(s)

## Slide 18: Test d’un cas pouvant se rapprocher du modèle de Shajii
Pour diminuer l’écart de température T – THe, on impose un fort couplage thermique :
he = 10000 Wm-2K-1 au lieu de 500 Wm-2K-1
Pour se rapprocher de la condition initiale, la perturbation est déposée en un temps plus court :
 =0,01 s au lieu de 0,1 s
Chart: Temps, t (s)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.0999999999999996 | 4.2 | 4.3 | 4.4000000000000004 | 4.5 | 4.5999999999999996 | 4.7 | 4.8 | 4.9000000000000004 | 5
Tmax | 4.501 | 7.721 | 10.057 | 12.991 | 16.28 | 19.443 | 22.328 | 24.892 | 27.205 | 29.318 | 31.277 | 33.084 | 34.784 | 36.409 | 37.981 | 39.514 | 41.018 | 42.493 | 43.949 | 45.393 | 46.831 | 48.269 | 49.711 | 51.163 | 52.631 | 54.119 | 55.63 | 57.169 | 58.747 | 60.374 | 62.06 | 63.809 | 65.618 | 67.48 | 69.385 | 71.327 | 73.313 | 75.338 | 77.4 | 79.495 | 81.617 | 83.771 | 85.965 | 88.202 | 90.486 | 92.827 | 95.231 | 97.701 | 100.236 | 102.844 | 105.529
THe max | 4.5005 | 7.5561 | 9.8988 | 12.8463 | 16.1543 | 19.3395 | 22.2451 | 24.8238 | 27.1494 | 29.2701 | 31.2362 | 33.0483 | 34.7523 | 36.3802 | 37.9538 | 39.4888 | 40.9943 | 42.471 | 43.9279 | 45.3727 | 46.8117 | 48.2502 | 49.6926 | 51.1447 | 52.6135 | 54.1022 | 55.6135 | 57.1548 | 58.7379 | 60.3728 | 62.069 | 63.8291 | 65.6477 | 67.5155 | 69.4218 | 71.3616 | 73.3423 | 75.3602 | 77.4123 | 79.4945 | 81.6032 | 83.7469 | 85.9335 | 88.1637 | 90.4418 | 92.7779 | 95.1774 | 97.6431 | 100.1746 | 102.7794 | 105.4616
Tmax Shajii | 6.903 | 6.9044 | 6.9059 | 6.9074 | 6.909 | 6.9105 | 6.9121 | 6.9137 | 6.9153 | 6.9169 | 6.9186 | 6.9636 | 7.24 | 7.955 | 9.4234 | 11.8289 | 15.1943 | 19.3862 | 24.1159 | 29.0714 | 34.0119 | 38.7929 | 43.3434 | 47.6335 | 51.663 | 55.4342 | 58.9658 | 62.2815 | 65.4021 | 68.3469 | 71.1334 | 73.7759 | 76.2907 | 78.6931 | 80.9923 | 83.1987 | 85.3203
Tconducteur = THe
TShajii < Tnumérique

## Slide 19: Test d’un cas pouvant se rapprocher du modèle de Shajii
Chart: Temps, t(s)
| 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55000000000000004 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.1499999999999999 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.0499999999999998 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.4500000000000002 | 2.5499999999999998 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.45
vn | 3.6 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 6.4 | 9.2 | 15 | 25.8 | 41.2 | 53.8 | 59.3 | 60.7 | 59.8 | 56.1
vHe | 3.118 | 3.622 | 3.794 | 3.739 | 3.516 | 3.258 | 3.032 | 2.852 | 2.715 | 2.609 | 2.525 | 2.461 | 2.414 | 2.38 | 2.416 | 2.481 | 2.538 | 2.587 | 2.631 | 2.671 | 2.708 | 2.742 | 2.775 | 2.806 | 2.837 | 2.868 | 2.9 | 2.931 | 3.398 | 4.296 | 5.288 | 6.11 | 6.77 | 7.392 | 8.779
vn Shajii | 5.308 | 4.6209 | 4.2609 | 4.0227 | 3.8471 | 3.7094 | 3.5967 | 3.502 | 3.4204 | 3.3491 | 3.2859 | 3.2292 | 3.1779 | 3.1311 | 3.0882 | 3.0486 | 3.0119 | 2.9776 | 2.9456 | 2.9156
Comparaison des vitesses au niveau du front
Chart: Temps, t (s)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.0999999999999996 | 4.2 | 4.3 | 4.4000000000000004 | 4.5 | 4.5999999999999996 | 4.7 | 4.8 | 4.9000000000000004 | 5
pmax | 6 | 10.5367 | 13.4936 | 16.2055 | 18.3287 | 19.6222 | 20.3172 | 20.6495 | 20.8084 | 20.8904 | 20.9426 | 20.977 | 21.0149 | 21.0632 | 21.1234 | 21.1948 | 21.2755 | 21.3634 | 21.4586 | 21.5614 | 21.6719 | 21.7905 | 21.9179 | 22.0552 | 22.2039 | 22.366 | 22.5472 | 22.8321 | 23.454 | 24.6674 | 26.7628 | 29.9471 | 34.2322 | 39.4721 | 45.4151 | 51.7689 | 58.261 | 64.6595 | 70.7467 | 76.2266 | 80.8387 | 84.6521 | 87.8847 | 90.6379 | 92.9865 | 94.9864 | 96.673 | 98.085 | 99.2492 | 100.1982 | 100.9548
pmax Shajii | 20.0735 | 14.7219 | 13.4183 | 12.838 | 12.5472 | 12.4006 | 12.3349 | 12.318 | 12.332 | 12.3664 | 12.4145 | 12.4718 | 12.5354 | 12.6033 | 12.6741 | 12.7467 | 12.8204 | 12.8947 | 12.969 | 13.0432 | 13.117 | 13.1903 | 13.2628 | 13.3346 | 13.4056 | 13.4757 | 13.5449 | 13.6132 | 13.6805 | 13.7469 | 13.8124 | 13.877 | 13.9406 | 14.0034 | 14.0652 | 14.1262 | 14.1864 | 14.2457 | 14.3042 | 14.3619 | 14.4189 | 14.475 | 14.5305 | 14.5852 | 14.6392 | 14.6925 | 14.7451 | 14.7971 | 14.8484 | 14.8991 | 14.9492
Comparaison des pressions maximales
car

## Slide 20: Conclusion
Les principaux mécanismes physiques qui contrôlent le quench d’un câble supraconducteur en conduit ont été identifiés ; il existe deux régimes de propagation de la zone normale :
Dans les premiers instants, la vitesse de propagation de la zone normale est gouvernée par l’expulsion de l’hélium chaud : la vitesse de la zone normale est égale à la vitesse locale de dilatation de l’hélium.
Après un certain temps, un quenck-back thermohydraulique peut arriver : ce phénomène est dû à l’échauffement de l’hélium extérieur à la zone normale au-dessus de la température de transition. Ce sont les frottements visqueux qui sont à l’origine de cet échauffement.
Le modèle analytique proposé par Shajji donne une bonne approximation de la vitesse de propagation de la zone normale mais il sous-estime la montée en pression de l’hélium.

## Slide 21: Merci de votre attention