## Slide 1: Étude de la propagation de quench dans un aimant supraconducteur HTS
Encadré par: Philippe FAZILLEAU (Ingénieur CEA-Saclay)
Présenté par: Mauricio CUEVAS SALVATIERRA (PTF)
CEA/IRFU/SACM/LEAS
Mardi 16 Septembre 2014 à 14h00
Salle B3, INSTN, Cadarache

## Slide 2: Plan
1.- Objectifs
2.- Mise en œuvre du bobinage
3.- Tests au LNCMI Grenoble
4.- Simulations numériques
5.- Conclusions générales
6.- Perspectives

## Slide 3
Étude du comportement électrique et thermique d’une bobine supraconductrice haute température (HTS).
Étudier la protection de la bobine sans isolation électrique.
Contribuer à l’étude de l’anisotropie du ruban YBaCuO du coréen SuNAM inc.
1.- Objectifs
12mm
200µm
Réf. www.sunam.com
Notes: Figure: où il y a principalement les couches de stabilisation (en sous et en bas), la couche supraconductrice, les couches intermédiaire qui servent à déposer le HTS et finalement un sustrate non-magnétique pour tenir mécaniquement le ruban.

## Slide 4: 2.- Mise en œuvre du bobinage (1)
Description de la bobine:
  Matériel: YBa2Cu3O7-δ + racetrack et mandrin en cuivre.
  Tours: 17 à une seule couche (9m x 12mm), sans kapton entre couche ni stabilisateur supplémentaire.
  10 prises de potentiel ( ).
  Chaufferette réalisée à partir d’une feuille de Hastelloy avec 4 prises de potentiel: A1, A2, A3 et A4).

## Slide 5: 2.- Mise en œuvre du bobinage (2)
Essai de soudure contrôlé par la température au travers d’un block d’aluminium pour éviter que se décolle le ruban avec le racetrack.
Contrôle de Température
Doigts de chauffage pour la soudure
Soudure utilisée: Indium
Prises de potentiels faites avec le fer à souder.
Chaufferette de la bobine.
Notes: À travers de un morceau d’aluminium on chauffe un échantillon de cuivre pure solide (de la même structure de que le mandrin) avec le ruban HTS.
Avec ce procédure on n’as pas eu des dessoudures du ruban avec le racetrack!!!!

## Slide 6: 2.- Mise en œuvre du bobinage (3)
Système de Bobinage:
Bobineuse
Extrémité qui applique la tension mécanique

## Slide 7: 2.- Mise en œuvre du bobinage (4)
On a refait quelques pièces du maintien mécanique en G10
Tient mécaniquement
Notes: Des images de la fin du procédure de bobinage…

## Slide 8
3.- Tests au LNCMI Grenoble (1)
Milieu cryogénique: 4,2K
B externe constant
θ
θ: l’angle de la bobine par rapport au champ
Courant continue
Schéma de l’expérience
Notes: Nous mettons notre bobine à l’intérieur de un milieu cryogénique (entre 4,2K et 10K??). Cette bobi
La bobine a une certaine inclination par rapport au champ magnétique

## Slide 9: 3.- Tests au LNCMI Grenoble (2)
Canne de mesure
Isolation thermique
Driver circuit
θ
Champ magnétique
Câbles du courant de la bobine
Notes: Avec le système cryogénique on peut travailler à différents température de 4,2K jusqu’à 40K.

## Slide 10: 3.- Tests au LNCMI Grenoble (3)
Circuit électrique: Canne + Bobine + Chaufferette.
Énergie sous la forme de chaleur
Bobine HTS
Courant de pulse
PP2
Rshunt
Rdrive
Chaufferette
A1
A4
Alimentation du courant DC jusqu'à 3KA
V1
A
B
PP1
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
PP10
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
Points de tension

## Slide 11: 3.- Tests au LNCMI Grenoble (4)
Essais effectués au LNCMI (4 jours)
Etat des Lieux
- Mise en place de la bobine
- Circuits électriques/contrôle
- Cryogénie
- Génération du champ
Expérience 1: angle θ=0
- Température: 4,2K
- Champ: 8T
- Courant: 800A (DC)
Expérience 2: angle θ = 20°
- Température: 4,2K
- Champ: 8T
- Courant: 600A (DC)
Des câbles endommagés et court-circuités
Notes: 1: Montage ou mise en place des circuits électriques et des contrôle
2: Premier expérience  à cause des forts de Laplace (champ + courant) les câbles du courant sont court-circuités
3: Il a était requit de « momifié » l’insert comme se montre dans l’image et bien évidement de renforcer les amène du courant.

## Slide 12: 3.- Tests au LNCMI Grenoble (5)
Énergie injectée: 2.85J
Pendant la charge ce l’inductance qui domine
Phénomène de décharge pendant le plateau du courant
Tension théorique d’un composant inductive pure

## Slide 13: 3.- Tests au LNCMI Grenoble (6)
Le quench s’est produit:
Énergie injectée:
3.03J

## Slide 14: 3.- Tests au LNCMI Grenoble (7)
La courbe verte arrive à se stabiliser
Déclenchement de la protection
Tensions de la bobine pour deux essais différents(bleu et vert), et courants de pulse (rouge):
Énergie injectée en vert: 2.8547J
Énergie injectée en bleu: 3.0367J
Récupération de l’état supra (stable) pour une énergie E - ΔE
Propagation de la zone résistive (↑tension) pour une énergie E + ΔE
Diffusion de la chaleur
Notes: Tensions de la bobine pour deux essais différents: En vert le supraconducteur arrive à se stabiliser. Par contre en rouge la bibine n’a pas arrivé à se stabiliser, cela conduit à l’ignition d’un Quench.
On voit que pendant le pulse de courant les deux courbes réagissent à peu près de la même façon au pulse.
Juste après du coup d’énergie injectée, les deux courbe semblent se stabiliser. Par contre pour la courbe verte la chaleur injectée à la bobine est telle que l'écart de son état d’équilibre.

## Slide 15: 4.- Simulations numériques (Modèle)
Exemple: Circuit électrique d’une bobine de 3 tours.
B
A
C1
C2
C3
R-C: Des effets capacitifs et résistives pour une isolation nulle entre couches.
R1
R2
R3
A
B
( ) Mutuelles entre inductances.
L1
L2
L3
L: L’inductance propre et mutuelles.
Notes: Les résistances sont produit du faible isolation (par rapport aux autres expériences) entre couches de la bobine.

## Slide 16: 4.- Simulations numériques (2)
Circuit équivalent de la bobine avec 6 inductances:
(*) Circuit sur logiciel Simplorer: Limitation de 30 composants max.
Des inductances mutuelles
Hypothèses:
Calcul des inductances par Cast3m.

## Slide 17
4.- Simulations numériques (3)
L = 8,333μH
R = 2μΩ
C = 0,115nF
Tension de la bobine
Courant de la bobine (divisé par mille)
30% supérieur aux résultats expérimentaux

## Slide 18: 4.- Simulations numériques (4)
Simulation par des éléments finis (Cast3m)
Bleu: Ruban
Rouge: Diélectrique entre couches (Hélium)
Vert: Chaufferette
Notes: Ce travail n’est pas fini, les calculs sont très lents. Il manque aussi ajouter au modèle la dépendance du bobine vis-à-vis à l’angle d’inclinaison de la bobine. Donc le travail en encore en cours.

## Slide 19: 5.- Conclusions générales
Adaptation effective de la mise en œuvre du bobinage HTS de 17 tours sans isolation électrique et soudure à basse température (de l’indium).
Encadrement expérimental de la MQE: (2.85J ; 3.03J] pour une inclinaison de 20°.
Validation d’un circuit équivalent de la bobine qui prend en compte les principales caractéristiques électriques de la bobine.
Evidence du phénomène de décharge à courant constant à cause de la faible isolation électrique entre les couches.
Une première base de données a été créée pour étudier la dépendance de l’inclinaison de la bobine par rapport au champ magnétique.

## Slide 20: 6.- Perspectives
Adaptation du circuit équivalent qui considérerait la totalité des couches et les phénomènes thermiques du HTS (changement de la résistivité), par exemple, avec le logiciel Pspice en tenant 17 inductances.
Conception d’un modèle numérique des éléments finis qui considérerait les caractéristiques réels (thermiques et électriques) du ruban SuNAM pour le calcul de la MQE.
Continuer les essais pour différents angles d’inclinaison (θ) de la bobine, par exemple de 30° jusqu’à 50°, pour représenter sa dépendance par rapport à θ.

## Slide 21
Merci de votre attention

## Slide 22: 4.- Simulations numériques (4)
L=1.3μH
R= 2μΩ
C=0,23nF
5% supérieur aux résultats expérimentaux

## Slide 23: Circuit équivalent avec 17 tours (Pspice)
Modèle avec 17 éléments:

## Slide 24: Résultats circuit équivalent de 17 tours
L=1.3μH
R= 2μΩ
C=1μF

## Slide 25: 4.- Simulations numériques (5)
Procédure du calcul de la MQE.
Mécanisme de propagation de la zone normale

## Slide 26: Stabilité de l’état supraconducteur
Réf.: Protection et stabilité du Ph. Fazilleau

## Slide 27
Overall coil voltage
Coil HTS
Pulse
PP2
Rshunt
Rdrive
Heater
A1
A4
Current supply DC
A
B
PP1
PP3
PP4
PP5
PP7
PP8
PP9
PP10
Middle coil voltage
There’s 8 over 17 turs represented at this differential voltage tap
(not to scale)
PP6
Differential V3 voltage
Heat representation putting between PP3 and PP4

## Slide 28
Time (ms)
Current Ramp (A)
Heater pulse (A)
Ramp up time (A/s)
Ramp down time (A/s)
Pulse (A)
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
Short cut because of Laplace forces
Not Quench

## Slide 29
B: External magnetic field
Cryogenic environment
θ
θ: Coil angle with respect to B.
Coil current

## Slide 30
Inductance dominate during coil charge
Discharge phenomena during constant current

## Slide 31
Current terminals of the heater twisted and damaged.
HTS coil

## Slide 33
Trigger the power protection

## Slide 34
Overall coil voltage
Coil HTS
Pulse
PP2
Rshunt
Rdrive
Heater
A1
A4
Current supply DC
A
B
PP1
PP3
PP4
PP5
PP7
PP8
PP9
PP10
Middle coil voltage
There’s 8 over 17 turs represented at this differential voltage tap
(not to scale)
PP6
Differential V3 voltage

## Slide 35
Time
Tension
Énergie injectée: E + ΔE
Énergie injectée: E - ΔE
E: Énergie minimal pour déclencher un quench (MQE)
ΔE : Pas d’énergie

## Slide 36
HEATER
A1
A2
A3
A4
1
2
3
4
5
6
7
17
7
6
5
4
3
2
1
17
8
9
PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
PP10

## Slide 37: 3.- Tests au LNCMI Grenoble (8)
Tableau résumé des essais à Grenoble (base de données)
ΔE↓
Le premier indice du quench est le déclenchement de la protection du système cryo-magnétique.
ΔE↑
ΔE↓
ΔE↓
ΔE↓
ΔE↑
ΔE↑
→MQE ϵ (2.85J ; 3.03J]
Notes: Encadrement de la MQE!